규  격  서

□ 품명 : 중간보관우편자루 나호(규격번호 : 체신7110-0040나)

1. 재료

o 자루원단 : 원단 품질기준에 적합한 100% 나일론지 폴리우레탄코팅(단면)

o 색    상 : 금적색

2. 크기 : 가로×세로×폭 : 38Cm × 85Cm × 20Cm

붙임  세부규격 1부.

정보통신부	우 정 용 품 규 격 중간보관우편자루	규격번호 : 체신 7110-0040 나 제 정 일 : 1991. 7.15 개 정 일 : 1998. 2.19
1. 적용범위 및 분류 1.1 적용범위 이 규격은 배달우편물의 중간보관용 우편자루에 대하여 규정한다. 1.2 분 류 중간보관우편자루는 다음과 같이 분류한다. 1.2.1 가호 (대) 1.2.2 나호 (중) 1.2.3 다호 (소) 2. 적용자료 및 문서 2.1 KSK 0511 (직물의 밀도측정 방법) 2.2 KSK 0514 (직물의 무게측정 방법 : 작은시험편법) 2.3 KSK 0520 (직물의 인장강도 및 신도시험 방법 : 그레브법) 2.4 KSK 0535 (직물의 인열강도시험 방법 : 펜들럼법) 2.5 KSK 0591 (직물의 내수도시험 방법 : 저수압법) 3. 필요조건 3.1 재 료 3.1.1. 자루원단 : <표1>에 적합한 100%나이론지로 포리우레탄 코팅(단면) 을 하여야 한다. 3.1.2 색 깔 : 자루 원단의 색깔은 금적색으로 한다.

3.2 품 질 3.2.1 보관자루 원단의 품질은 다음 <표1>과 같아야 한다. < 표 1 >
항 목		단 위		품 질 기 준			비 고
중 량 밀 도 경 사 위 사 인장강도 경 사 위 사 인열강도 경 사 위 사 내 수 도		g/㎡ 올/5㎝ ㎏ g ㎝		+6% 220( ) -4% 55 이상 51 이상 170 이상 130 이상 12000 이상 11000 이상 30 이상
3.2.2 재봉사는 나이론 3합사를 사용한다. 3.2.3 표찰 집 : 두께0.7㎜이상 연질투명비닐지 두께1.2㎜이상 비닐스폰지 레자 < 표 2 > 표 찰 집 (단위 : ㎜)
가 로 (±1)	세 로 (±1)		테두리 너비 (±0.2)		두 께
					투 명 비 닐	비 닐 레 자
60	100		10		0.7 이상	1.2 이상
3.3 형 태 보관자루의 형태 및 치수는 다음 <표3> 및 부도에 따른다. <표 3 > (단위 : ㎝)
구 분	가 로		세 로		옆 면 폭	허 용 차
가 호 (대) 나 호 (중) 다 호 (소)	40 38 35		93 85 80		30 20 20	±1 ±1 ±1

3.4  조제방법

3.4.1  고리쇠 : 고리쇠는 덮개 아래부분에 장치하되 내부에는 철판을 넣

어야 하며 뒷면은 가죽을 덧씌우고 고리쇠의 길이는 걸쇠와 자물

쇠 사용에 지장이 없어야 한다.(부도4참조)

3.4.2  걸쇠 : 걸쇠는 덮개를 고정하는데 지장이 없어야 하며 위치가 정확

하여야 한다.

3.4.3  구멍쇠 : 구멍쇠는 내경 15㎜(±0.3)로 하되 고리쇠 부착지를

포함하여 가호는 10개, 나호와 다호는 8개씩 장치한다.

구멍쇠의 구멍은 자루의 앞면과 뒷면을 포갤 때 양면의 구멍

쇠 구멍이 일치하여야 한다.

3.4.4  손잡이 : 손잡이는 포리프로필렌 소폭직물로 하되 측면 손잡이

는 2겹으로 내부에 철선을 넣어야 하며 밑면 손잡이는 1겹으로

하되 부착개소는 가호와 나호는 측면과 밑면 각 1개씩 부착하고

다호는 측면에 1개를 부착한다.

손잡이의 부착부분은 부도에 표시한 크기 이상의 포지를 내부

에 부착하고 외부의 손잡이 부착지위에는 부도에 표시한 크기의

가죽을 덧씌워 견고히 재봉하며 측면 손잡이의 위치는 부도와

같이 이음부 위의 지정된 위치에 부착한다.

3.4.5  덮개 : 보관자루 덮개는 자루원단으로 측면 이음부분(부도4

참조)에 2겹으로 부착하며 끝부분에는 포리프로필렌 소폭직물을

덮개양면의 안쪽으로 부착하고 걸쇠를 달아준다.

3.4.6  안내문 표기 : 자루 뒷면에는 다음의 안내문을 가로 33㎝, 세로 9

㎝의 검정색 외곽선안에 표기하여야 한다.

이 자루를 습득하신분은             우체국

(전화          )으로 연락 주시기 바랍니다.

3.4.7  자루에 표시하는 마크와 모든 문자의 표시형태는 정보통신부의 표

준규격(C. I. MANUAL)에 의하되 흑색 실크인쇄 한다.

3.4.8  보관자루의 번호는 조제년도별 종류별로 고유일련번호를 부여

한다.

3.4.9  표찰집은 자루뒷면 지정된 위치에 <표2>의 표찰집을 부착하되

비닐레자와 동일한 크기의 유연성이 좋은 투명비닐을 안으로

대고 2회이상 재봉하여야 한다.

3.4.10 자루는 방수코팅한 면을 내면으로하여 조제하고 전폭은 이은

것이 아니어야 하며 자루의 밑면과 자루하단에서 15㎝ 상부까지

는 원단으로 한겹 덧씌우되 합봉 부위는 2㎝간격으로 재봉하며

가호는 3회, 나호와 다호는 각 2회씩 재봉하되 밑면은 X자형으로

한 번 더 재봉하여야 한다.(부도 참조)

4. 검사 및 시험 4.1 시험방법은 다음 <표4>에 따른다. <표 4>
구 분	시 험 방 법	비 고
중 량 밀 도 인 장 강 도 인 열 강 도 내 수 도	KSK 0514 KSK 0511 KSK 0520 KSK 0535 KSK 0591
4.2 완제품에 대하여 재료, 형태, 치수 및 품질 등 규격과 일치 하는지를 검사한다. 5. 포장 및 표시 5.1 포 장 10매 단위로 견고한 끈으로 가로, 세로의 쌍십자형으로 묶어 골판지 상 자에 넣어 포장하여야 한다. 5.2 표 지 포장 표면 상부에 우정용품 명판(체신-9905-0004)나호에 적당한 호수 로 표시하여야 한다. 6. 주 기 6.1 이규격서 및 부도에 명시하지 않은 치수 및 허용공차는 실제 사용에 지장이 없는 범위내에서 이를 허용한다. 6.2 발효시기 이 규격서는 개정이 확정된 날로부터 발효한다. 6.3 붙 임 중간보관 우편자루 부도 1-4