국제특급(EMS) 발송용 골판지상자 규격서

1. 기본 규격 요약

구 분	규 격 (외, ㎜)	권 장 원 재 배 합 (골 종류)	상자형식	파열강도 (kg.f/㎠)	상자압축 강도 (kg.f)	구매수량
4호	450×340×300	WK180×K220×KA210(A/F)	SW2종 0201형	8.0 이상	250	6,000
5호	500×400×350	WK180×K200×K200 ×K200×K220 (AB/F)	DW2종 0201형	10.0 이상	400	2,000

※ 표면지 백K, 2도 코팅

2. 납품

제주지역 우체국(관내국 포함)별로 납품하는 조건임(납품처는 별첨).

3. 검수 및 검사

납품전 인쇄사항 및 검사를 위해 품목당 2매 이상을 수요기관에 자체     성적서와 함께 제출하여 별도의 특이사항이나 하자가 없어야 하며 각     총괄국 및 관내국 물품담당자의 인수 확인서를 통해 검수 확인한다.

4. 기타

부가가치세 및 운송비, 상하차비 포함

5. 사양도

국제특급(EMS) 발송용 골판지상자 규격 세부내역서

===============================================================

1. 적용범위

이 규격은 제주체신청 산하 우체국 국제우편포장 발송전용 골판지상자에 대하여 규    정한다.

2. 골판지

2-1. 골판지재질

2-1-1. 라이너는 KSM 7502(골판지용 라이너)에 규정하는 것을 사용한다.

2-1-2. 골심지는 KSM 7076(골판지용 골심지)에 규정하는 것을 사용한다.

2-1-3. 골판지 접착재료는 녹말계 또는 이와 동등 이상의 접착력을 가진 것을

사용하여야 하며, 평철사 접착시에는 폭 1.5mm 이상의 방청처리를 한

강철재를 사용하고, 균열 및 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

2-1-4. 잉크는 인쇄 후 물이 묻거나 마찰이 가해져도 원형이 지워지지 않는

특수잉크를 사용하되 광택 바니쉬를 첨가 사용하여야 한다.

2-2. 골판지의 골

골판지의 골은 A,B 2종으로 하되, KS A 1502(외부포장용 골판지)에 준하여

그 형상은 다음과 같다.

골 의 종 류	30㎝당 골수(개)	허용치(개)
A 골 B 골	34 50	±2 ±2

3. 골판지상자

3-1. 상자의 형식

골판지상자의 형식은 수요기관의 특별한 사유에 의해 변경이 없는한 KS A

1003(상자의 형식)에 따른다.

3-2. 상자의 치수

구 분	규 격 (외, ㎜)	상자형식	허용치(mm)	비 고
4호	450(길이) × 340(폭) × 300(높이)	0201형	±5
5호	500(길이) × 400(폭) × 350(높이)	0201형	±5

3-3. 상자의 품질

3-3-1. 골판지상자의 품질은 균일하고, 접합 불량, 비틀림, 얼룩, 홈 등의 사용상              의 결함이 없어야 한다.

3-3-2. 골판지상자의 품질기준은 다음과 같다.

구 분	종 류	파열강도 (kg.f/㎠)	상자압축강도 (kg.f)	수 분 (%)
4호	양면골판지상자 2종	8.0 이상	250 이상	10.0±2
5호	이중양면골판지상자 2종	10.0 이상	400 이상	10.0±2

3-3-3. 동일품목 상자의 중량은 오차를 최소화하여야 하며 임으로 추출된 상자              들간의 계측 중량오차가 50g이내 이어야 함. 국제특급우편상자의 인쇄는              기본 3도로 하나 국내택배사업 규정 및 국제택배사업 규정에 준하여 수              요기관이 정하는 바에 따르고 상자의 표면 색상은 백색으로 한다.

3-4. 상자의 구조

3-4-1. 상자를 이루는 각면의 절단부․ 꺽음부는 서로 직각이어야 하며 접은                흔적을 남기거나 뚜껑을 덮었을 때 골판지 표면에 파손이 생기거나 절               단부에 심한 결점이 없어야 한다.

3-4-2. 상자의 접합은 접합강도를 갖도록 평철사 또는 접착재료로 겹붙이고 이              음여유의 나비는 35mm이상으로 한다. 평철사 사용시 박은 평철사의 사              이는 40mm 이내로 하고, 상자의 위․아래의 꺽은선 중심에서 가장 가까              운 평철사 끝까지의 거리는 20mm 이내로 한다.

4. 검  사

4-1 검사의 종류 및 수준

검사는 관능검사와 이화학검사 2종으로 하고, 품목별로 구성하되, 필요하다고         인정할 때에는 제조일자별로 구성하고, 검사단위는 매로 한다. 치수 및 파열강        도가 같을 때에는 1개의 롯트로 구성할 수 있다. 관능검사는 KS A 3109의 일        반검사수준 I를 적용하며, 이화학검사는 KSA 3109의 특별검사수준 S-1를 적용        한다.

4-2. 합격 판정 기준

4-2-1 관능검사는 표1에 따르며 합격 품질수준으로 중불량 2.5%, 결불량 4.0%로        하고, 이화학 검사는 파열강도, 압축강도(수직압축강도, 상자압축강도), 수분으로        나누어 한다. ☞ 수직압축강도(KS규격), 상자압축강도(통례)

( 표 1 )

항 목	검사방법	경 결 점	중 결 점
평 철 사 (평철사사용시)	육안․실측검사		․방청처리가 되지 않은 것 ․폭이 1.5㎜ 미만인 것
골판지의 골	″		․2-2(골판지의 골)에 벗어 난 것
형 식	″	․바깥날개가 5～10㎜ 겹치는 것	․바깥날개가 10㎜이상 겹치거나 간격이 생기는 것
상자의 치수	실측검사		․3-3-2(상자의 치수)에 벗어 난 것
상자의 접합	육안․실측검사		․3-4(상자의 구조)에 벗어 난 것
비 틀 림	육안․촉수검사	․상자가 비틀어질 우려가 있는 것
얼룩․흠	육안․실측검사	․10㎜ 미만	․10㎜이상
절단 및 각선	육안․촉수검사		․직각이 아니거나 요철형으로 절단된 것(톱니형은 제외)
괘 선	″	․괘선이 일부 없거나 날개가 잘 구부러지지 않은 것	․괘선이 없거나 꺽임이 불량한 것 ․파손이 생기는 것
상자의 중량	실측검사		․3-3-3(상자의 품질)에 벗어 난 것
인 쇄	육안검사	․잉크가 오염 또는 색상이선명하지 않은 것