시  방  서

1. 목    적

본 시방은 서울우편집중국에서 발주하는 주차유도선 도색공사를 착공에서 준공에 이르기까지 도급자 이행사항과 시공 요구사항 등을 정하여 효율적인 공사관리로 시공품질 향상에 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 시방서에 기재하지 않은 사항에 대하여 분쟁이 발생 될 경우 차선도색공사시방서(서울지방경찰청)의 규정을 우선한다.

3. 노면표시

1. 주차유도선의 폭은 15Cm로 한다.

2. 노면표시 색채의 기준

색 종 류	색 번 호	비 고
황 색	33538(아스팔트) PA-26709(시멘트)	허 용 치 △E = 1 이내

주)한국산업규격 (KSM5322, KSM5333, KSM5336, KSM 5550) 도료의 기준

3. 도색 자재 상온형 페인트 : KSM 5332 (한국 산업규격 도료)

4. 도료 종류별 유리알 함유 기준 (상온식 10㎡당)

종 별	단 위	수 량	비 고
페 인 트	ℓ	3.1	폭 15㎝ 기준
유 리 알	㎏	2.9

4. 특기사항

1. 주차유도선은 도면에 명시된 치수를 준수한다.

2. 공사 완료 후 발생된 폐기물은 수거하여 처리한다.

3. 불명확한 사안이 발생될 경우 감독공무원과 협의하여 진행한다.