2010. 겨울근무복 규격서

1. 발착용 동복 잠바

2. 작업복 (남자용)

3. 작업복 (여자용)

4. 택배복 동복 잠바

5. 택배복 (하의)

6. 임  부  복

7. 집배방한복 (하의)

8. 집배원 모자

9. 남자창구근무복 (하의)

잠바(발착근무) 규격서

1. 적용범위 :  본 규격은 발착작업용 잠바(동기)에 대하여 적용한다.

2. 종    류 :  겨울 패딩 잠바

3. 필요조건

가. 사용재료

구 분	품 명	용 도	규 격	단위	비 고
주재료	원 단	상의용	원단성능표 또는 제시견본에 의함	Y	곤색 (패딩잠바)
보조재료	스냅	상의:앞채움,소매단	금속제 15mm	개
	단추	상의:속주머니 채움	제시견본	개	겉감과 조화 되는 색상 (예비단추1개포함)
	T/C원단	주머니속, 허리단	제시견본	Y	시중 고급품
	안감	퀼딩(솜) : 3온스	상의 안감용	Y
	접착심지	깃,밑단,소매단, 주머니입구,앞단덮개	제시견본	Y
	벤롤	허리단 심지용	제시견본	개
	지퍼	상의 앞채움용	플라스틱5호	개
	마크	K P	견고딕,기울게 박음	개	왼쪽 가슴
	라벨	상호라벨	제시견본	개	상,하 각 1개
		품질표시라벨
	재봉사	본봉 및 오바록사	50S/3 스판사	m	시중고급품
		단추구멍사,단추달이사	제시견본
	고무줄	밑단 조임용	제시견본	cm	시중고급품

나. 제품치수

호 수	85	90	95	100	105	110	115	120
호 수	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

4. 제작방법

가. 일반사항

1) 봉제땀수는 2.5cm간 12땀 이상으로 한다.

2) 단추를 손으로 달시는 지정된 봉사 2겹을 단추 구멍에 3회 이상 관통하고 밑으로 빼서 감고 징검하여 마무리를 잘 하여야 한다.

3) 징검은 하의 앞주머니 및 옆주머니 코단을 징검기로 튼튼히 징검한다.

4) 상의 내부 적당한 곳에 착용자 성명라벨을 부착한다.

나. 세부 제작방법

1) 동복은 긴 소매 잠바식으로 하되, 깃은 제감으로 바이어스 처리하고 깃 치수는 끝부분은 8cm, 중앙부분(속깃포함) 8.5cm, 밑깃 끝부분은 3.3cm로 하여 속에는 접착심지를 한겹 넣어 박아 뒤집어 겉박이 한다.

2) 앞판은 밑단까지 통재단으로 하여, 밑단을 안쪽으로 접어 연결한다.

3) 앞채움 지퍼는 깃달이 선까지 달고 앞단은 제감으로 덧대어 폭 5.5cm를 유지하게 하되 면심지를 한겹 넣고 상,하의 적당한 위치에 스냅을 달아 준다.

4) 뒷판은 통자로 밑단까지 재단하여 밑단을 안쪽으로 접어 연결한다.

5) 밑단은 폭을 5cm를 유지하게 하되, 안에는 면심지를 한겹 넣어 처리하고 양쪽 허리부분은 고무줄을 넣어 수축성이 있게 한다.

(고무줄 부분 완성사이즈 15cm정도로 한다.)

6) 좌측 허리선 중앙에 암홀선에서 7cm 내려와 볼펜꽃이를 부착한다.

7) 소매는 주름 2개를 잡아주고(주름간격 2.5cm) 카우스 넓이는 5.5cm로 하며 접착심지를 한겹 넣어 스냅을 2단으로 채우도록 한다.

8) 안감은 등판, 앞판, 소매에 3온스 패딩(솜)을 넣고 등판상단에 겉감으로 마름모(8cm ×8cm) 배색한다.

9) 안주머니 좌측 안쪽에 입구를 제감으로 한 속주머니로 처리하여 단추로 잠금을 처리한다.

10) 앞주머니에 13mm 스냅을 부착하여 채움을 용이하게 한다.

다. 완제품 품질상 제조건

1) 상의길이 방향은 반드시 경사 방향으로 재단 봉제하여야 한다.

2) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품의 단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3) 재단이 균등하여 이음 부분이 꼬이거나 밀려서는 안된다.

4) 모든 봉제는 치밀, 단정하고 봉사는 단절, 틀어짐, 안실 빠짐, 오봉 등이 없어야 한다.

5) 기타 작업복으로서 품질조건이 구비되고 육안상으로 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

5. 검  사

가. 시제품 검사

제작업체는 시제품을 총무과에 사전 제출하여 교정을 받은 후  본 작업에 착수한다.

나. 중간검사

소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재제작을 해주어야 한다.

6. 포장방법

가. 총괄국별 호수별로 구분하여 포장한다.(예 : xx우체국 90호 oo착)

나. 속포장은 제품을 P.E비닐봉투(0.04mm 두께)에 넣고 호수가 표기된 스티커를 봉투위에 붙여 구분될 수 있도록 한다.

다. 겉포장은 속포장된 호수별 50PCS씩 파열강도 14㎏/㎠ 이상의 골판지 상자에

넣고 폭 17mm 이상되는 PP밴드로 #형으로 튼튼히 결속한다.

7. 표시방법

골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 선명하게 표시하게 한다.

8. 기타사항

가. 납품업자(제작업자)는 규격서에 중대한 결함이 있는 경우 규격서 개선을 요구하여야 하며, 합리적인 대안을 제시하여 보완․제작한다.

나. 완제품 납품 후 사이즈 불량 또는 중대한 결함으로 인하여 수선 또는 재 제작이 필요한 경우 업무에 지장이 없도록 즉시 대체품 또는 신품을 해당우체국에 무상으로 우선 공급한 후 수선 또는 재 제작하여 납품한다.

다. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.

첨부  작업복 잠바 디자인 1부.

잠바(발착용) 원단 성능표

시 험 항 목			잠바(발착용)	시험방법	비 고
혼 용 율 (%)		폴리에스테르	65 ± 5	KS KO210
		레이온	-
		면	35±5
조 직			평직	육 안
중 량( g/㎡)			160↑	KS KO514
밀 도 (본/5cm)		경 사	190↑	KS KO511
		위 사	105↑
인장강도 (kg)		경 사	70↑	KS KO520 (그래브법)
		위 사	35↑
수 축 율 (%)		경 사	±2	KS KO601
		위 사	±2
염 색 견 뢰 도 (급) 이상	일 광		4	KS KO218
	세 탁	변 퇴	4	KS KO430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS KO715
		오 염	4
	마 찰	건	4	KS KO650
		습	3
마찰대전성(V)			-	KS K0555.B	제시상태.면포
반감기(초)			-	KS K0555.A	제시상태
제전사 올간격			-	육 안
P . H			5 ～ 9	KS KO255
비 섬 유 질 (%)			5↓	KS KO251

※ 참고 변수(미터식) : 상의 - 2/76, 하의 - 2/52

잠바(발착근무) 디자인

작업복 동복(남자용) 규격서

1. 적용범위 : 본 규격은 작업복(동복)에 대하여 적용한다.

2. 종    류 : 작업복 동복(남자용)

3. 필요조건

가. 사용재료

구 분	품 명	용 도	규 격	단위	비 고
주재료	원 단	상의용	PKG(20수) 제시견본에 의함	Y	크림베이지, 카라배색 (하의와 조화되는 색상
		하의용	원단성분표 또는 제시견본에 의함	Y	진회색 / 기모원단
보조재료	단추	상의 : 앞채움	제시견본	Y	겉감과 조화되는 색상 (예비단추1개포함)
		하의 : 허리채움, 뒷주머니채움	제시견본	Y	시중고급품 (예비단추 1개포함)
	T/C원단	주머니속, 허리단	제시견본	Y	시중 고급품
	T/C심지	허리단 심지용		Y
	벤롤	허리단 심지용	제시견본	개
	지퍼	채움용	플라스틱3호 양면	개
	걸고리	채움용	금속제	조
	접착 심지	상의 : 칼라, 소매, 안단	면접착심지 제시견본	Y
		하의 : 앞, 뒷주머니 입술용 지퍼집	면접착심지 제시견본	Y
	마크	K P	견고딕,기울게 박음	개	왼쪽 가슴
	라벨	상호라벨	제시견본	개	각 1개
		품질표시라벨
	재봉사	본봉 및 오바록사	50S/3 스판사	m	시중고급품
		단추구멍사,단추달이사	제시견본

나. 제품치수

1) 상의

호 수	85	90	95	100	105	110	115	120
호 수	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

2) 하의

호수	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

4. 제작방법

가. 일반사항

1) 봉제땀수는 2.5cm간 12땀 이상으로 한다.

2) 단추를 손으로 달시는 지정된 봉사 2겹을 단추구멍에 3회 이상 관통하고 밑으로 빼서 감고 징검하여 마무리를 잘 하여야 한다.

3) 징검은 하의 앞주머니 및 옆주머니 코단을 징검기로 튼튼히 징검한다.

나. 상의 제작방법

1) 칼라는 셔츠형 칼라로 앞 깃 너비는 8cm, 목 뒤로 넘겨지는 깃 너비는 4.5cm로 하며, 면접착심지를 한 겹 넣고 뒤집어 겉박음을 하고, 깃 겉박음은 0.7cm정도로 박아준다.

2) 칼라, 소매 끝, 단작부분에 T/C 배색을 넣어준다.

3) 소매 끝 카키색 배색을 3cm로 넣어준다.

4) 어깨에 카키색으로 1/8”배색 파이핑을 넣어준 다음, 한번 더 눌러 박아준다.

5) 단작은 가로 2.5cm, 세로 19cm로 하며, 면 접착심지를 한 겹 넣고 박아주고, 단추 각 1개씩을 달아 채우게 한다.

6) 솔기 부분은 두 줄로 박아 견고하게 고정시킨다.

7) 단추는 13mm 로 3ea를 적당한 간격으로 달아준다.

8) 밑단은 2cm로 접어서 박아준다.

9) 목부분에 직사각형 모양의 상호라벨과 호수라벨을 부착한다.

10) 앞판 좌측에 KP로 진홍색(마라톤자수사 실번호- 1050) 으로 컴퓨터 자수를 한다.

다. 하의 제작방법

1) 옆주머니는 경사식 속주머니로 하고 입술길이는 단 이음선에서 약간 1.5-2cm 내려와 18cm 정도를 튼다.

2) 뒷주머니는 허리이음선에서 6cm정도 내려온 지점에서 홋입술 속주머니를 만들고 좌측에만 단추 1개를 달아준다.

3) 앞쪽에는 양쪽으로 주름 2개씩 잡아준다.

4) 모든 바지솔기는 오바로크 처리하여 솔기를 갈라준다.

5) 부리단은 오바로크로 처리하여 5.5cm정도 접어 속단을 만들어 마무리 한다.

라. 완제품 품질상 제조건

1) 원단은 보온유지가 가능한 원단이어야 한다.

2) 반드시 경사 방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3) 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품의 단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

4) 재단이 균등하여 이음 부분이 꼬이거나 밀려서는 안되며, 모든 봉제는 치밀, 단정하고 봉사는 단절, 틀어짐, 안실빠짐, 오봉 등이 없어야 한다.

5) 기타 작업복으로서 품질조건이 구비되고 육안상으로 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

5. 검  사

가. 시제품 검사 : 제작업체는 반드시 시제품을 총무팀에 사전 제시하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간검사 : 소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재제작을 해주어야 한다.

6. 포장방법

가. 총괄국별 호수별로 구분하여 포장한다.(예 : xx우체국 90호 oo착)

나. 속포장은 제품을 P.E비닐봉투(0.04mm 두께)에 넣고 호수가 표기된

스티커를 봉투위에 붙여 구분될 수 있도록 한다.

다. 겉포장은 속포장된 호수별 50PCS씩 파열강도 14㎏/㎠ 이상의 골판지 상자에 넣고 폭 17mm 이상되는 PP밴드로 #형으로 튼튼히 결속한다.

7. 표시방법

골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 선명하게 표시하게 한다.

8. 기타사항

가. 납품업자(제작업자)는 규격서에 중대한 결함이 있는 경우 규격서 개선을 요구하여야 하며, 합리적인 대안을 제시하여 보완․제작한다.

나. 완제품 납품 후 사이즈 불량 또는 중대한 결함으로 인하여 수선 또는 재제작이 필요한 경우 업무에 지장이 없도록 즉시 대체품 또는 신품을 해당우체국에 무상으로 우선 공급한 후 수선 또는 재 제작하여 납품한다.

다. 납품업자는 전체납품 전에 완제품 상의(100A), 하의(30) 각 1착 씩을 주문부서(총무팀)에 제출한다.

라. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.

작업복 동복(남자용) 디자인

배색천 색상은 협의

후 결정

작업복 동복(하의) 규격서

작업복 동복(하의), 잠바 원단 성능표

시 험 항 목			하의	시험방법	비 고
혼 용 율 (%)		폴리에스테르	65 ± 5	KS KO210
		레이온	35 ± 5
		면	-
조 직			3/1 능직	육 안
중 량( g/㎡)			280↑	KS KO514
밀 도 (본/5cm)		경 사	215↑	KS KO511
		위 사	105↑
인장강도 (kg)		경 사	120↑	KS KO520 (그래브법)
		위 사	65↑
수 축 율 (%)		경 사	±2	KS KO601
		위 사	±2
염 색 견 뢰 도 (급) 이상	일 광		4	KS KO218
	세 탁	변 퇴	4	KS KO430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS KO715
		오 염	4
	마 찰	건	4	KS KO650
		습	3-4
마찰대전성(V)			500↓	KS K0555.B	제시상태.면포
반감기(초)			5↓	KS K0555.A	제시상태
제전사 올간격			경사 30올 이내 제전사 1올	육 안
P . H			5 ～ 9	KS KO255
비 섬 유 질 (%)			3↓	KS KO251

※ 참고 변수(미터식) : 상의 - 2/76, 하의 - 2/52

작업복 동복(여자용) 규격서

1. 적용범위 : 본 규격은 작업복(동복)에 대하여 적용한다.

2. 종    류 : 여자작업복 (동복)

3. 필요조건

가. 사용재료

구 분	품 명	용 도	규 격	단위	비 고
주재료	원 단	겉감용	원단규격 또는 제시견본에 의함	yd	면55%,폴리 45% (면 기모원단)
	(색 상)	˝	상의 - 진청색 하의 - 진밤색
보조재료	안감	안감용	폴리 능직	yd	폴리 100%
	재 봉 사	봉재용	S/P 60S/3 ± 10%	m	겉감과 조화 되는 색상
	스냅단추	상하의 잠금용	견본 참조	개	겉감과 조화 되는 색상(예비단추1개포함)
	지 퍼	상하의 앞 채움용	견본 참조	개	겉감과 조화되는 색상
	심 지	상의 - 심지용 하의 - 벨트용	견본 참조	yd
	마 크	K P	견고딕 기울게 박음	개	왼쪽 가슴 위
	라 벨	이름표시용		매
	호수라벨	호수표시용		매

나. 제품치수

1) 상의

호 수	85	90	95	100	105	110	115	120
호 수	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

2) 하의

호수	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

4. 제작방법

가. 일반사항

1) 봉제땀수는 1인치당 9땀 이상으로 한다.

2) 재단시 위, 경사 방향으로 잘 맞추어야 한다.

3) 각 부분 색상차이가 없도록 잘 맞추어야 한다.

4) 봉탈되지 않고 견고하게 재봉하여야 하며 제품의 각 부분이 착용시 꼬이거나 말리지 않도록 하여야 한다.

5) 각 부위에 주름이 없도록 하여야 한다.

나. 상의 제작방법

1) 상의의 사이바 부분과 안단부분은 하의 원단과 같은 원단과 색상으로 배색한다.

2) 카라는 안정감있게 부착되도록 봉재하여야 한다.

3) 양쪽 허리부분에 1½인치 단작으로 포인트를 주며 좌우수평을 유지하도록 작업하여야 한다.

4) 앞여밈은 5호 지퍼를 달며, 지퍼 봉제시 양쪽 ¼인치 입술단에 달리도록 봉제한다.(지퍼 살이 보이지 않도록 봉재한다.)

5) 주머니는 주머니 위치에서 단까지 단다.

6) 소매단, 밑단, 주머니 입구는 ¾ 인치 간격 스티치로 눌러 박는다.

7) 단작, 카리부분은 ¼ 인치 스티치로 눌러 박는다.

8) 기타 명시하지 않은 사항은 견본 및 일반 관례에 따른다.

다. 하의 제작방법

1) 벨트 부분에 여밈용으로 스냅 단추를 부착한다.

2) 앞 다트를 준다.

3) 양쪽에 일반 바지 주머니를 단다.

4) 양쪽 옆선부분에 사각 주머니를 부착한다.

5) 주머니의 외각은 ¼ 인치 스티치로 박는다.

6) 뒷주머니는 주머니 뚜껑밑에 주머니 부분을 스티치로 눌러 박는다.

7) 기타 명시하지 않은 사항은 견본 및 일반 관례에 따른다.

5. 검  사

가. 시제품 검사

제작업체는 반드시 시제품 3착을 구매기관에 사전 제시하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간검사

소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재제작을 해주어야 한다.

6. 포장방법

1) 포장요령은 상의와 하의를 호수별로 구분하여 포장한다.

2) 속포장은 제품을 P.E비닐봉투(0.04mm 두께)에 넣고 호수가 표기된 스틱커를 봉    투위에 붙여 구분될 수 있도록 한다.

3) 겉포장은 속포장된 호수별 50PCS씩 파열강도 14㎏/㎠ 이상의 골판지 상자에 넣고     폭 17mm 이상되는 PP밴드로 #형으로 튼튼히 결속한다.

7. 표시방법

골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 선명하게 표시하게 한다.

8. 기타사항

본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.

작업복(동복 여자) 디자인 사양도

작업복(동복) 원단 성능표

시 험 항 목			작업복(동복)	시험방법	비 고
			상의, 하의 공통
혼 용 율 (%)		폴리에스테르	45 ± 5 %	KS KO210
		면	55 ± 5 %
중 량( g/㎡)			250↑	KS KO514
밀 도 (본/5cm)		경 사	155↑	KS KO511
		위 사	105↑
인장강도 (kg)		경 사	120↑	KS KO520 (그래브법)
		위 사	60↑
수 축 율 (%)		경 사	±2	KS KO601
		위 사	±2
염 색 견 뢰 도 (급) 이상	일 광		4-5	KS KO218
	세 탁	변 퇴	4-5	KS KO430 (A - 1)
		오 염	4-5
	땀	변 퇴	4-5	KS KO715
		오 염	4-5
	마 찰	건	4-5	KS KO650
		습	4-5
P . H			5 ～ 9	KS KO255
비 섬 유 질 (%)			5↓	KS KO251
방 오 성 (급)			3	KS KO610

※ 참고 변수(미터식) : 상의 - 2/52, 하의 - 2/52

택배복 규격서

1. 적용범위 : 본 규격은 택배복 동복 잠바 및 하의에 대하여 적용한다.

2. 종    류 : 동복 잠바(내피분리형) 및 하의

3. 필요조건

가. 사용재료

❍ 동복 잠바 (내피분리용)

구 분	품 명	단 위	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	Y	겉감용	폴리-100%	패딩잠바
보조재료	솜 누 비	Y	안감용4온수패딩(솜)	폴리-100%	보 온 용
	접작 심지	Y	카라, 밑단, 소매	제시견본	형태보존용
	지 퍼	개	앞채움용	플라스틱5호	겉감색상과동일
	지 퍼	개	라이너용	플리스틱3호	〃
	스 냎	개	앞채움용, 소매채움용	금속15mm	4개 겉감과동일
	마 크	EA	우체국 표시장	자수	견본과동일
	마 크	EA	우체국 택배 표시장	자수	견본과공일
	고 무 줄	cm	밑단조임용	제시견본	시중고급용
	재봉사(실)	m	봉제용	60수3합	겉감과동일
	라 벨	개	싸이즈 표시
	주머니감	Y	주머니 안감용	T/C

❍ 하의 (기모원단)

구 분 품 명	품 명	규 격	용 도	혼 용 율	색 상	비 고
주 재 료	하의 원단	44″	겉 감 용	폴리 94% 우레탄 6%	검 정
보조재료	하의 지퍼	9″	앞 여밈용	나이론 100%	검 정
	주머니 안감	44″	주머니 제작용	T/C	검 정
	재 봉 사	60S/3	전체 징검용	폴리 100%	검 정
	허리벳놀	1½ ″	허리 모형보전용	T/C	백 색
	단 추	15mm	뒷주머니 채움용	플라스틱	검 정
	심 지	36″	주머니 뚜껑	돗도 심지	백 색
	스냅 마이깡	15mm	앞 채움용	플라스틱	검 정

나. 제품 치수

1) 상의

호 수	85	90	95	100	105	110	115	120
호 수	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

2) 하의

호수	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

4. 제작방법

❍ 동복 잠바

가. 카라 밑단, 소매단 접착심지를 사용하여 형태를 보존할 수 있게 하고, 카라 길이는 8.5cm, 뒤 중심 넓이는 8.5cm로 맞추어 봉제한다.

나. 앞판 위쪽을 절개하여 2줄로 봉재하고, 왼쪽 절개선위에 가로 9cm 세로 2.5cm 학고 모양 주머니를 사용 할 수 있게 만든다.

다. 학고 모양 위치에 ⌈제비마크 및 우체국⌋ 글씨 자수를 놓는다.

라. 오른쪽 절개선에 우체국 택배 나염을 둥근모양 지름 8.5cm크기로 봉제한다.

마. 앞판 밑단 양쪽에 사선 포켓주머니를 2개 부착하고, 주머니 입구는 제감으로 접착심지를 넣고, 주머니 크기는 16cm×3cm 모양으로 주머니감을 넣어 사용 할 수 있게 한다.

바. 앞채움 지퍼는 깃을 따라 선까지 달고 앞 단은 제감으로 덧대어 폭5.5cm 크기로 접착심지와 솜을 넣고 상․하 적당한 위치에 스냅을 달아준다.

사. 밑단폭은 5.5cm로 하고 안에 접착심지를 넣고 양쪽 허리부분 고무줄을 넣어 신축성 있게 한다.

아. 좌측 허리선 중앙에 암홀선에서 9cm 내려와 볼펜꽂이를 부착한다.

자. 소매는 주름2개를 잡고(간격 3cm)카우스 넓이는 5.5cm로 하며 접착심지를 넣어 스냅을 2단으로 채우도록 한다.

차. 안감은 킬딩(솜) 4온스를 사용하며 양면 라이너(4온스)킬딩을 넣어 지퍼를 달아 탈부착 할수 있게 한다.

카. 안주머니는 왼쪽 안쪽에 주머니 입구 지퍼를 달아 기능을 살린다.

타. 등판은 ｢우체국 택배 및 전화 1588-1300｣ 흰색나염 처리한다.

파. 모든 봉제 땀수는 2.5cm 간격 12땀수로 봉제한다.

❍ 하의

1) 하의 앞판 주머니는 라운드 경사 주머니로 양쪽 제작한다.

2) 앞 주름은 양쪽 각 1개씩 제작한다.

3) 앞 여밈은 9″ 양면 쟈크로 한다.

4) OB는 마이깡 스냅 처리한다.

5) 뒷판 양쪽은 다스처리를 한다.

6) 뒷 주머니는 맞입술 주머니로 하되, 주머니를 뚜껑을 부착한다.

7) 뒷 주머니에 단추 15mm 양쪽 1개씩 부착한다.

8) 솔기와 뒷중심은 이본침으로 하고, 인심은 인타처리로 한다.

9) 바지 부리는 3/4 넓이로 말아 막음 처리한다.

5. 검  사

가. 시제품 검사

제작업체는 반드시 시제품을 총무팀에 사전 제시하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간검사

소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재제작을 해주어야 한다.

6. 포 장

가. 완성품은 1매씩 포리백에 포장을 한다.

나. 상자는 소요기관별로 포장을 한다.

7. 기  타

본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.

첨부  방문소포복 디자인 1부.

우

체

국

택

배

1588 - 1300

앞 상세도

뒤 상세도

8.5cm

10.5cm

4.7cm

14.5cm

o

마ㅋ크

o

o

o

21.1cm

13cm

21.1cm

6cm

2.2cm

6.5cm

3.5cm

7.5cm

2.2cm

스냅단추 (1.5cm 4EA)

택배복 (동복 잠바) 디자인

새로운 C I 마크 사용

임부복(동복) 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 우체국 여자창구근무자 임부(동)복 제작에 대하여 규정한다.

2. 종  류 : 원피스

3. 필요 조건

가. 사용 재료

품 명	용 도	규 격	설 명	비 고
원피스	원단 겉감	POLY/WOOL=50/50%	navy stripe	견본참조
	공단배색감	POLY = 100%	purple gray
	안감	POLY = 100%	navy
	심지	8520	Black
	다대테이프	10mm	white
	아나이도	실크	purple gray
	하미다시	12합	*
	단추	15mm	보석단추
	봉사	60S/3합	navy
	라벨	규정규격	프린트	호수표시 및 이름표

나. 제품 치수

호 수	가슴둘레	신장(cm)	상의장	소매장
소(55)	34인치(86.4cm)	157이하	23	21
중(66)	36인치(91.4cm)	158~162	24	22
대(77)	38인치(96.5cm)	163~166	25	23
특대(88)	40인치(101.6cm)	167이상	26	24

4. 제조 방법

가. 공통 사항

1) 전체 땀수는 1"내 12땀으로 한다.

2) 봉제시 파카링을 주의한다.

3) 착용 시 스커트 안감이 밀려나오지 않도록 봉제한다.

4) 재단시 위, 경사 방향을 잘 맞추어야 한다.

5) 염색 불량 및 이색지는 사용하지 못한다.

6) 상하의 원단에는 파열, 절상, 오염 등의 결점이 없어야 한다.

7) 기타 사항은 별첨 도식화 및 유니폼 제작 일반 관례에 따른다.

나. 제조 방법

1) 자켓 원단소재로 조끼와 스커트를 합한 원피스 스타일로 한다.

2) 네크라인은 U자와 V자를 합한 형태로 하고 허리선은 임산부의 복부를 조이지 않도록 가슴아래에 맞춘다.

3) 전체 겉감 원단에 맞춘 색상의 전체 안감이 있는 것으로 한다.

4) 네크라인은 12합 공단 파이핑 처리한 후 아나이도 2줄을 박아준다.

5) 네크라인에서 내려오는 절개라인에 아나이도 스티치 처리한다.

6) 상판 앞, 뒤 좌우에 프린세스 라인을 넣는다.

7) 앞 여밈은 18mm 단추 3개를 달아주고 안쪽 케어 라벨에 스페어 단추 1개를 달아준다.

8) 허리 이음선 아래에 앞․뒤판의 좌․우 각각 2개씩 외주름을 만든다.

9) 앞 양옆에 허리선을 중심으로 그 아래쪽에 사선지게 덧단을 대주어 주머니가 있는 것으로 한다.

10) 뒤 허리 이음선 아래에 상단 뒤판 허리선에 18mm단추 2개를 달고, 공단 파이핑과 아나이도 스티치 처리한 비조를 달아 사용시 품조절이 용이하게 한다.(비조 단추구멍은 큐큐)

11) 뒤 여밈은 중심선을 수직 분할하여 24인치 통솔지퍼로 한다.

12) 호칭 및 이름표 라벨은 목뒤 중앙에 부착한다.

5. 검  사

가. 시제품 검사 : 제작업체는 시제품을 총무과에 사전 제출하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간 검사 : 소정 원단 및 보조재료의 사용여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품 검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정원단 및 보조재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재 제작을 해주어야 한다.

6. 포장방법

가. 총괄국별 호수 및 성명별로 구분하여 포장한다.

나. 속포장은 제품을 P.E비닐봉투(0.04mm 두께)에 넣고 호수가 표기된

스티커를 봉투위에 붙여 구분될 수 있도록 한다.

다. 겉포장은 속포장된 호수별 50PCS씩 파열강도 14㎏/㎠ 이상의 골판지 상자에 넣고 폭 17mm 이상되는 PP밴드로 #형으로 튼튼히 결속한다.

7. 표시방법

골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 선명하게 표시하게 한다.

8. 기타사항

가. 납품업자(제작업자)는 규격서에 중대한 결함이 있는 경우 규격서 개선을 요구하여야 하며, 합리적인 대안을 제시하여 보완․제작한다.

나. 완제품 납품 후 사이즈 불량 또는 중대한 결함으로 인하여 수선 또는 재 제작이 필요한 경우 업무에 지장이 없도록 즉시 대체품 또는 신품을 해당우체국에 무상으로 우선 공급한 후 수선 또는 재 제작하여 납품한다.

다. 납품업자는 대량납품 전에 완제품 55사이즈 1착을 주문부서(총무팀)에 제출한다.

라. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.

임부복(동복) 디자인

외주룸

주머니

통솔지퍼

비조

집배 방한복 규격서

1. 적용범위 : 본 규격은 방한복(하의)에 대하여 적용한다.

2. 분    류 : 방한복(하의)

3. 필요조건

가. 사용재료

구 분	품 명	규 격	용 도	비 고
주재료	두스포 원단 폴리에스테르100% (폴라폴리스합포)	제시 견본에 의함	겉 감 용	곤색
보조재표	솜	제시견본	내피보온용(단면)	곤색
	봉 제 사	50S/3합	봉 제 용	곤색
	단 추	호마이카(18mm)	앞채움용	곤색
	지 퍼	9˝ 양면	앞채움용	곤색
	지 퍼	5호 비스론 7˝	주머니용	곤색
	T/C 평직	제시견본	주머니감 용
	시 보 리	〃	바지부리 조임용	곤색
	고무밴드	〃	허리조임용
	소속 라벨	〃	이름 및 소속 기재용
	미끄럼방지테이프	〃	허리미끄럼방지

나. 제품의 치수

호수	총길이	밑위 길이	다리 길이	허리 둘레	인치	볼기 둘레	윗다리 둘레	무릎 둘레	부리 둘레	주머니 둘레	주머니 넗이
특호	123	39	84	100	39 1/2	132	86	66	50	25	21
1호	119	37	82	94	37	126	82	62	49	25	21
2호	115	36	79	87	34 1/2	113	76	58	48	24	20
3호	112	35	77	80	31 1/2	106	72	56	47	23	19
4호	110	34	76	74	29	100	68	54	46	23	19

※ 허용오차 : 50cm이상 ±2.0cm,  50cm이상 ±1.0cm

4. 제작방법

가. 일반사항

1) 형지 설정은 도면 및 치수에 의한다.

2) 재단은 경사, 위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

3) 이색지는 사용하지 못한다.

4) 봉제땀수는 이본침을 2.5cm 간에 10땀이상 본봉은 12땀이상으로 한다.

5) 시접은 1cm이상으로 하며 허리단 어깨띠 멜빵에는 심지를 넣는다.

6) 각 솔기의 이음선은 이본침으로 봉제한다.(옆솔기는 본봉으로 겹박음)

7) 단추구멍은 71종으로 처리한다.

8) 징금은 박이 시작과 끝맺음에 3회 이상으로 한다.

9) 단추는 단추구멍에 맞추어 튼튼하게 봉제한다.

나. 세부 제작방법

1) 하의 허리단은 겉감으로 4cm 넓이로 하고 띠고리는 1cm×4cm로 8개를 동일간격으로 부착하며, 바지의 내려감을 방지하기 위하여 미끄럼방지테이프를 허리고무밴드부분에 같이 부착한다.

2) 하의 코단은 폭 5cm로 제감두겹으로 만들며 지퍼를 달고 앞허리단에는 단추(18mm) 1개를 단다.

3) 하의 앞주머니는 경사식 속주머니로 하며, 오른쪽주머니는 지퍼를달아 채움을 용이하게 한다.

4) 하의 뒷주머니는 입어서 좌측에 속자루 주머니로 하며 지퍼를 달아 채움을 용이하게 한다.

5) 하의 끝부분은 입기 편하고, 오토바이 이용시 바지부리로 바람이 들어오거나 바지부리가 오토바이에 걸리는 것을 막기 위해 폴리 시보리 10cm를 조임용으로 단다.

6) 하의 무릎부분은 보강 및 풍금을 주어 착용하여 움직임이 편하하게 견본과 같이 제작한다.

7) 하의 왼쪽 코단 붙임선에 호수 라벨을 달며, 안쪽에 이름표라벨을 단다..

8) 하의 단의 궁솔기를 기준하여 좌, 우로 각 6cm 간격 되게 제감 두겹의

어깨걸이 멜빵을 달며 끝부분에서 7cm 간격으로 단추구명 4개를 뚫는다.

9) 안감(퀼팅)은 겉감 원단 재질과 상호 보온성을 향상시키는 방향으로 배치 정도 및 박음질에 대해 제작 전 협의 후 결정한다.

5. 검  사

가. 시제품 검사

제작업체는 반드시 시제품을 총무과에 사전 제시하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간검사

소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재제작을 해주어야 한다.

6. 포장방법

제품 1매를 비닐봉투에 넣어 5매씩 결속한 후 20매를 이중 양면 골판지 상자에 넣은 후 PP밴드로 #형으로 결속하고 품명, 호수, 수량, 제조회사명을 골판지 상자에 인쇄한다.

7. 기타사항

가. 납품업자(제작업자)는 규격서에 중대한 결함이 있는 경우 규격서 개선을 요구하여야 하며, 합리적인 대안을 제시하여 보완․제작한다.

나. 완제품 납품 후 사이즈 불량 또는 중대한 결함으로 인하여 수선 또는 재 제작이 필요한 경우 업무에 지장이 없도록 즉시 대체품 또는 신품을 해당우체국에 무상으로 우선 공급한 후 수선 또는 재 제작하여 납품한다.

다. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.

집배 방한복 디자인 사양도

집배원 모자 규격서

□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 적용범위 : 본 규격은 집배원 모자에 대하여 적용한다.

2. 종    류 : 남자 집배원 모자(동)

3. 필요조건

가. 사용 재료

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	T/R복지(하)	겉 감 용	제시견본	군청색
보조재료	T/R복지(동)	겉 감 용	제시견본
	아사싱	안 감 용	견본에 준함
	망사지	앞면 보강용	백색으로 견본에 준함
	옥스포드지	땀받이 테이프용	땀받이:검정, 테이프용:백색
	부직포	땀받이심용	백색으로 견본에 준함
	스티커	치수 표시용	견본에 준함
	포리에치렌	챙 심 용	두께 1.8mm
	구멍쇠	통 기 용	동․하기용 모두 검정색으로 동일
	뒷고리	치수 조절용	제시견본
	마 크	모 표 용	겉감에 백색 직수
	꼭지단추	장 식 용	제시견본에 준함
	재봉사	봉 제 용	〃

나. 치수

(허용오차 : ±3mm, 단위 : cm)

구 분	머리둘레	앞면높이	옆면높이	챙넓이	챙길이
특대	59.7	9	16.0 ～17.0	19	8
대	58.4	9	16.0 ～17.0	19	8
중	56.5	9	16.0 ～17.0	19	8
소	55.9	9	16.0 ～17.0	19	8

4. 제작방법

1) 원단을 별지 도면과 같이 5개로 재단하여(챙제외) 균형 있게 두 줄로 봉제하되 안에는 백색 옥스퍼드로 천장에 테이프를 친다.

2) 봉제 땀수는 2.5cm당 8땀으로 하되, 챙 누빔은 5땀 이상으로 한다.

3) 땀받이는 흑색 옥스퍼드지로 폭 3.3cm(오차±2mm)로 하되 뒷고리 부착 부분까지 가게 봉제한다.

4) 앞의 천장 부분은 꼬집어 봉제하고 안쪽에는 백색 망사로 보강한다.

5) 마크(모표용)는 앞부분 중앙에 깨끗하게 자수한다.

6) 모자 상단 중앙에는 꼭지 단추를 겉감으로 싸서 정확한 위치에 부착한다.

7) 작업모 뒷면 삼각4쪽의 중앙 부분에는 통기용 구멍쇠를 1개씩 부착한다.

8) 챙은 포리에칠렌 심을 넣어 2줄로 봉제한다.

9) 호수 표시는 챙 안쪽에 스티커 라벨로 부착한다.

5. 검  사

1) 계약자는 작업 착수전에 반드시 시제품 3착을 계약부서에 제시하여 교정을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

6. 포  장

1) 속포장은 동일 호수별 50개씩을 비닐 주머니에 넣는다.

2) 겉포장은 위 포장된 4속(200개)를 골판지 상자에 넣고 PP밴드로 튼튼히 묶는다.

3) 골판지 상자 전 후면에 품명, 호수, 수량, 제조업체, 제조 연월일을 표시한다.

7. 기타사항

본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 모자 제조 관례에 의한다.

집배 모자 사양도

남자창구근무복 규격서

1. 적용범위 : 본 규격은 남자창구근무복 하의에 대하여 적용한다.

2. 종    류 : 남자창구근무복(동기) 하의

3. 필요조건

구 분 품 명	품 명	규 격	용 도	혼 용 율	색 상	비 고
주 재 료	하의 원단	44″	겉 감 용	폴리 94% 우레탄 6%	검 정	기모원단
보조재료	하의 지퍼	9″	앞 여밈용	나이론 100%	검 정
	주머니 안감	44″	주머니 제작용	T/C	검 정
	재 봉 사	60S/3	전체 징검용	폴리 100%	검 정
	허리벳놀	1½ ″	허리 모형보전용	T/C	백 색
	단 추	15mm	뒷주머니 채움용	플라스틱	검 정
	심 지	36″	주머니 뚜껑	돗도 심지	백 색
	스냅 마이깡	15mm	앞 채움용	플라스틱	검 정

가. 사용재료

나. 제품 치수

호수	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

4. 제작방법

1) 하의 앞판 주머니는 라운드 경사 주머니로 양쪽 제작한다.

2) 앞 주름은 양쪽 각 1개씩 제작한다.

3) 앞 여밈은 9″ 양면 쟈크로 한다.

4) OB는 마이깡 스냅 처리한다.

5) 뒷판 양쪽은 다스처리를 한다.

6) 뒷 주머니는 맞입술 주머니로 하되, 주머니를 뚜껑을 부착한다.

7) 뒷 주머니에 단추 15mm 양쪽 1개씩 부착한다.

8) 솔기와 뒷중심은 이본침으로 하고, 인심은 인타처리로 한다.

9) 바지 부리는 3/4 넓이로 말아 막음 처리한다.

5. 검  사

가. 시제품 검사

제작업체는 반드시 시제품을 총무과에 사전 제시하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간검사

소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 주문자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재제작을 해주어야 한다.

6. 포 장

가. 완성품은 1매씩 포리백에 포장을 한다.

나. 상자는 소요기관별로 포장을 한다.

7. 기  타

본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 제조 관례에 의한다.