부평(우)청사 렉산시공 및 설치 공사

렉산시공 및 설치 공사

규 격 서

2010. 11

( 부평우체국사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

지하통로(B1F) 빗물바지 렉산시공 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평(우)청사

지하통로(B1F) 빗물바지 렉산시공 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의하여

의견에 따른다.

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 [B1F]

4. 공사기간

착수일로부터 20일 이내

5. 주요 설치 사양

○ 렉산 사양

구 분	재 료	규 격	수 량	단위
B1F 화장실 입구	폴리카보네이트	5T-컬러	4	M2
	SST 사각 파이프	SST 70*50*2T	4	M
	SST 보강 판	SST 50*100*1.5T	13	M
	가공밴딩	90° 및 90° 이하	4	EA
	알루미늄몰드	덮개바 50mm	10	M
B1F 썬큰계단 입구	폴리카보네이트	5T-컬러	3	M2
	SST 사각 파이프	SST 70*50*2T	3	M
	SST 보강 판	SST 50*100*1.5T	8	M
	알루미늄몰드	덮개바 50mm	5	M
	SST 선홈통	100*50*1.2T	3	M

6. 기타사항

1) 계약자는 착공전에 공사전반에 대한 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) 계약자는 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 시공은 “우체

국 시설관리 지원단”과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공 후 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 부분은 “우체국 시설관리 지원단”

의 입회하에 시공 하여야 한다. 또한, “우체국 시설관리 지원단”의 검사가          사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

4) 계약자는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명

및 재산상의 피해가 발생하였을 때 계약자는 물적․인적책임과 민․형사상의 모든

책임을 계약자 부담으로 처리하여야 한다.

5) 계약자는 공사시공 과정을 전․중․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에

서 사진촬영 하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

7. 설치 범위

1) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

8. 하자의 보증

1) 설치 시공자는 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하

며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 설치 시공자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책

임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

④ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

[렉 산 시 공 특 별 시 방 서]

제 2 장  설치 사항

1. 적용규정

1) 한국산업규격(KS)에 의한 자재 및 KS F4910 건축용 실링재

2) 모든 자재는 “우체국 시설관리 지원단”이 요구하는 제반서류를 제출하여 “우체

국 시설관리 지원단”의 사전승인을 한 후 현장 반입한다.

3) 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사에 불합격품은 현장으로       부터 즉시 반출하여야 하며, 만일 부득이한 경우에는 “우체국 시설관리 지원

단”에게 그 사유를 반출 예정일과 함께 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 자  재

1) 폴리카보네이트 시트

폴리카보네이트 시트의 품질기준은 붙임과 같다.

2) 접착제

폴리카보네이트 시트의 이음 등에 사용되는 용착제는 에틸렌글로라이드 용액으

로 한다.

3) 실링재

유리끼우기용 실링재는 KS F 4910의 규정에 적합한 제품으로 부속서2의 표1       의"SR", 표2의 "1", 표3의 "9030"(SR‐1‐9030)인 실리콘계 비초산형으로 한다.

3. 시공

제반 공사는 공사 설계도면과 표준 공법에 의거 시공할 것이며, 도면 기타 상황      에 대하여 의견이 있을 시는 “우체국 시설관리 지원단”에게 보고하고 지시에 따      른다.

1) 폴리카보네이트 시트 시공

가) 시트의 절단은 프레임 안치수보다 2㎜ 정도 짧은 치수로 하고, 정확한 모           양이 되게 한다.

나) 절단은 전기톱을 사용하여 절단 마무리를 정교히 할 수 있도록 하며 톱   의 재질은 초공구강을 사용하도록 한다.

다) 절단할 때는 공구의 절삭속도는 빠르게 하고 이동 속도는 느리게 한다.

라) 구멍 뚫기는 전동드릴을 사용하며, 드릴은 회전수는 빠르게 하고, 이동속

도는 느리게 되도록 한다.

마) 구멍의 위치는 시트의 중앙을 기준으로 하여 좌우대칭이 되도록 한다.

바) 피스구멍 중심으로부터의 최소 연단거리는 피스구멍 지름의 2.5배 이상이

되도록 한다.

사) 구멍의 크기는 온도변화에 따른 신축을 흡수토록 피스지름보다 1∼2㎜정도

크게 해야 한다.

아) 시트끼리의 접착은 접착면에 주사기 등으로 에틸렌글로라이드 용액을 도포

하여 접착하며, 접착면이 기름 등으로 오염되어 있을 경우에는 메탄올 또

는 중성세제 등을 사용하여 접착이 용이하도록 한다.

2) 폴리카보네이트 시트 끼우기

가) 시트를 끼우기 전에 프레임 내의 부스러기나 기타 장애물을 제거하도록

한다.

나) 시트를 피스조임으로 고정할 경우, 지나친 조임으로 인하여 시트에

굴곡응력이나 부하가 발생하지 않도록 적당히 조이도록 한다.

다) 피스조임으로 프레임에 시트를 고정한 후 실리콘계 실링재로 실링처리

하여 마감한다.

3) 실링재 충진

실링재 충진은 "31570 실링공사"에 따르되, 아래와 같은 사항을 준수하여야 한다.

가) 실링작업은 피스 조임 후 즉시 시공한다.

나) 실링재 시공전에 충진하는 부위만 보호필름을 오려내고 보이는 부분은

양생테이프를 접착한 후 실링재가 경화되기 전에 양생테이프를 제거하도

록 한다.

다) 실링작업은 가능한 한 짧은 시간에 이루어지도록 하고, 실링재의 충전

후 넘쳐흐른 자국을 없애 표면을 매끄럽게 정리한다.

라) 실링작업을 할 때에는 시트를 가로질러 프레임과 프레임사이에 널빤지

등을 걸쳐 깔고 발을 딛도록 한다.

4. 운반, 보관 및 취급

1) 폴리카보네이트 시트는 보호필름으로 보양된 상태로 현장에 반입되어야 하며

,가공 및 시공과정에서 부득이한 경우가 아니면 보호필름을 제거하거나 훼손하

면 안된다.

2) 폴리카보네이트 시트는 수평으로 눕혀 목재 파레트 위에 높이 50㎝ 이하가 되

도록 적재하며, 동일치수가 아닌 경우에는 크기가 큰것부터, 크기순으로 한다. 다만, 부득이 수직으로 적재하여야 할 경우에는 목재바닥에 10°경사로 밀착

하여 보관하고 동일 적재판의 두께가 30㎝ 이하가 되도록 한다.

3) 폴리카보네이트 시트는 직사광선에 직접 노출되지 않고 비가 새지 않으며 통풍

이 잘 되는 실내에 보관하고, 주위의 온도가 40℃ 이상 상승하지 않도록 한다.

4) 폴리카보네이트 시트를 취급할 때는 단부에 흠이 생기거나 프레임 등에 부딪히

거나 하여 손상이 되는 일이 없도록 한다.

5. 환경조건

1) 폴리카보네이트 시트의 시공은 외기가 4℃ 이상일 경우에 하여야 하며 상대습

도가 90% 이상이거나 비가 올 때는 시공하면 안된다.

2) 실링재 충진은 상대 습도가 90%를 넘는 경우 작업을 하면 안된다.

6. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시

“우체국 시설관리 지원단”에게 보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을

실행해야 한다.

4) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 “우체국 시설관리 지원단”에 제출한다.

5) 작업에 필요한 용전․용수는 당 청사에서 제공한다.

6) 반입된 자재 및 장비는 “우체국 시설관리 지원단”에 확인 후 반출한다.

7) 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

6. 대리인 상주 및 안전사고 방지

수급자는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및

제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는

수급자(계약자)가 책임을 진다.

[자재 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위
B1F 화장실 입구 렉산 설치 공사 내역서
폴리카보네이트(색상:투명 녹색)	5T-컬러	4	M2
SST 사각 파이프	SST 70*50*2T	4	M
SST 보강 판	SST 50*100*1.5T	13	M
방수 코킹재	DC-791-500ML	10	EA
알루미늄몰드	덮개바 50mm	10	M
가스켓	동신 3형	10	M
스테인리스 직결피스	4mm*16mm	100	EA
셋트앵커	1/2" 100mm	6	EA
가공밴딩	90° 및 90° 이하	4	EA
용접봉	스테인리스강용	0.5	KG
B1F 썬큰계단 입구 렉산 설치 공사 내역서
폴리카보네이트(색상:투명 녹색)	5T-컬러	3	M2
SST 사각 파이프	SST 70*50*2T	3	M
SST 보강 판	SST 50*100*1.5T	8	M
방수 코킹재	DC-791-500ML	3	EA
알루미늄몰드	덮개바 50mm	5	M
가스켓	동신 3형	5	M
스테인리스 직결피스	4mm*16mm	30	EA
SST 선홈통	100*50*1.2T	3	M
용접봉	스테인리스강용	0.5	KG