전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

철재구름사다리 제작·설치 시방서

2011. 11.

제1장 일반 시방서

1. 설치 명칭

본 시방의 명칭은 “철재구름다리 제작․설치”로 정하며, (재)우체국시설관리지

원단의 관리 감독자를(이하 “갑”)이라 하고, 공사수급자를 (이하“을”)이라 칭한다.

2. 설치 목적

북인천우체국 옥상철재구름다리 제작․설치로 안전사고 예방 및 각 종 시설물점검     유지관리를 향상시키고자 함.

3. 설치 개요

3.1 설 치 명  : 철재구름다리 제작․설치

3.2 설치 장소 : 인천광역시 부평구 부평1동 546-62 북인천우체국

3.3 설치 내역

품 명	규 격	수량(EA)	단위	비 고
1) 금속작업	- 구조용 각파이프( 30×30×3.2T ) 난간면 - 구조용 각파이프( 75×45×3.2T ) 계단면 - 무늬 강판 (900×1,800× 3.2T) 계단바닥면	1	식	“첨부도면참조”
2) 도장 작업	- 녹막이 페인트(광명단) 2회 - 에나멜 페인트 2회	1	식

3.4 설치기간 : 발주일로부터 20일 이내

4 적용 범위

본 시방서는 북인천우체국 옥상 철재구름사다리제작·설치에 적용 한다.

5. 일반 사항

5.1 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해 표준 특기 시방서에 준하며 내용이   서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

5.2 “을”은 본 시방, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내    용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 “갑”으로 부터 서면으로

대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

5.3 현장대리인의 업무

5.3.1 “을”의 현장대리인은 설치기간 동안 현장에 상주하여 설치에 관한 전   반적인 사항에 대하여 “갑”과 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을    이탈 하게 될 경우에는 “갑”의 승인을 얻어야 한다.

5.3.2 모든 현장 종사원은 신원이 확실한자로서 “갑”의 요청에 순응하여야    하며, “을은 현장교육실시 등을 통해 이를 책임지고 보장하여야 한다.

5.3.3 “갑”은 현장대리인을 포함한 “을”의 현장 종사원 전부에 대하여 보수      현장에 부적합하다고 인정되거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 판      단 될 경우 교체를 명할 수 있고 “을”은 즉시 이를 이행하여야 한다.

5.4 공사 착수

“을”은 다음 서류를 제출하여 “갑”과 협의 후 착수하여야 한다.

5.4.1 착 공 계

5.4.2 현장대리인 선임계

5.4.3 예정 공정표

5.4.4 안전관리 계획서

5.5 공사 수행보고

5.5.1 “을”은 시방서에서 정한 모든 설치 시 작업 전에 작업계획서를 제출     하고, 작업완료시 “갑”의 확인을 받아야 하며, 이에 의하지 않고 시     행한 작업은 인정하지 아니한다.

5.5.2 “을”은 다음과 같은 사항을 촬영하여 사진첩 2부를 작성 “갑”에게      제출 하여야 한다.

① 설치 착수 전 사진

② 설치 완료 후 사진

5.6  “을”은 자재운반 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작     성하여 설치 착수 전에 “갑”의 승인을 받아야 한다.

5.7 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대     해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

5.8 재료(기자재 및 부속품)은 순정품을 사용하며, 특기하지 않는 한 모두 한

국공업 규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는     국산 최상품을 사용하여야 한다.

5.9  설치작업 현장의 관리는 노동법, 산업안전관리법, 환경보전법 등 관계법규     에 따라 수행 한다.

5.10 “을”은 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며  화재,     도 난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

5.11 설치 시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 청사        설치시설물이 손상되지 않도록 화염 비상 방지의 조치를 하는 동시에 화        재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임하고 공사 진행시           “을”의 귀책사유로 설치 시설물에 손해를 발생 시”갑“에게 전액 배상해야         한다.

5.12 “을”은 “갑”의 승인 없이 본 발주 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

5.13 “을”은 설치 중 현장 작업일지를 “갑”이 제공하는 양식에 의거 작업당일              제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진         으로 촬영하여 전 공정에 관한 작업사진을 작업 전⋅후로 구분하여            공정별로 진행사항을 촬영하고 이를 2부로 제작하여 “갑‘에게 제출한다.

5.14 설치에 사용되는 모든 자재 및 장비의 반입·반출은 “갑”의 승인을 받아야

하며, 현장에 반입된 모든 재료는 “갑”의 검사를 받아야 한다.

5.15 자재 및 장비의 반입 시 손상은 발주자의 부담으로 원상복귀 한다.

5.16 준공검사

5.16.1 “을”은 보수가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사를 받아야

한다.

5.16.2 “갑”은 검사 대상의 제반시험을 행할 필요가 있다고 판단될 경우        “을”은 시험에 필요한 인력, 기구, 장비 등을 제공하여야 하며, 검        사후 그 결과에 대하여는 “갑”의 요청에 따라 재 설치공사 또는         원상복구 등을 하여야 한다.

5.16.3 “을”은 설치 중 “갑”이 부실 또는 부적합하다고 판단할 시             “갑”의 요청에 따라 즉시 재 설치공사를 하여야 한다.

5.16.4 완료 검수

① 각 설치부분은 공정마다 “갑”의 검사를 받아 합격 승인을 얻은          후 다음 설치에 임한다.

② 설치 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 “갑”의 입회하        에 하고 설치 진행 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

5.17 “갑”의 최종 완료검수에 합격하면 설치는 종료되며 설치공사의 하자        보증기간은 1년으로 하고 하자보증 기간 동안 천재지변 및 사용자의       고의, 과실에 의한 경우를 제외하고는 무상 수리 및 무상 부품 교체       를 해야 한다.

5.18. “을”은 작업의 완료 전·후 사진 촬영하여 “갑”에게 제출하며, 준공서류            와 기타 서류는 다음과 같이 제출하여야 한다

5.18.1 준공계

5.18.2 하자이행 증권

5.18.3 청구서(세금계산서, 거래명세표)

5.18.4 사업자 등록 사본

5.18.5 통장 사본

6. 표 시

제품에는 적정위치에 명칭, 종류, 제작일, 제작사, 제작번호, 연락처 등을 기록    한 명판이나 각인을 하여 부착하여야 한다.

7. 행정사항

가. 해석

“을”은 본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사     항은 “갑”과 협의하여 조치하며, 관련법규에서 법으로 규정하는 사항은     명시하지 않다 하더라도 당연히 법에서 정하는 기준에 적합하게 이행하     여야 한다.

나. 지적재산권

특허, 실용신안 등 지적재산권과 관련되는 권리상의 모든 문제에 대한      책임은 “을”에게 있다.

제2장  특기 시방서

1. 시공범위

북인천우체국 옥상 시설점검 통로 확보용 철재구름사다리 제작·설치

2. 시공 방법

2.1 요구 사항

2.1.1 각 부품은 충분한 강도와 강성의 구조로 설계 및 제작되어야 한다.

2.1.2 제작 전 사용소속 의견을 수렴하여 요구사항 반영 및 작업의              편리성을 확보 하도록 하여야 한다.

2.1.3 계단부 및 상부 철판은 작업자가 작업 중 미끄러지지 않도록 설치하여야

하며, 부철판 하부는 지지철물을 충분히 설치하여 울렁거리지 않도록

하여야 한다.

2.2 설치 재료

2.2.1 철제 구름사다리 난간 면 구조용 각 파이프는 30×30×3.2T의 규격이상                의 재료를 사용한다.

2.2.2 계단 및 기둥 구조용 각 파이프는 75×30×3.2T의 규격이상의 세로               부재와 가로부재의 연결을 정확하게 맞아야 하며, 각 세로부재와 가               로부재를 끼워 연결한 후 연결부위 용접 길이 10㎜이상 2개소씩 용접                한다.

2.2.3 사다리 계단 무늬강판은 900×1,800×3.2T의 규격이상의 재료를 사용하여                 야 하며 계단 상판은 서로 분리 될 수 있는 구조로 하고 연결부위는                      20mm이상의 볼트로 고정  한다.

2.2.4 “을”은 공사 시행 시 사다리, 스틸 그레이팅 등의 제작 설치에 관                하여 “갑”에게 협의한 후 공사를 시행한다.

2.3 도장 작업

2.3.1 녹막이 도료작업은 사다리 설치 작업이 끝나면 붓을 이용하여 철재

부위에 녹막이 2회 이상 페인트를 고루 도장한다.
2.3.2 상도도장 작업은 녹막이 도장 작업이 끝난 다음 12시간 이상경과                후전체 상도도장 작업 시 도장색은 현장사업소와 협의 하며 페인트               를 2회 이상 도장 한다.

2.3.3 설치 후에는 노출된 페인트칠한 표면, 현장 용접부 및 마모되었거나              손상된 초벌 칠 된 표면은 필요한대로 명시된 것과 같은 초벌칠의               추가로 철재 및 도금된 표면에 분무로 끝마무리 칠을 해야 한다.

2.3.4 청소작업은 작업 중 벽, 바닥, 주위 등 불 필요한 오염이 있을시 깨끗                    이 청소한다.

3. 현장 안전관리 준수사항

3.1 작업자 주변의 정리정돈, 현장 청결유지 하여야 한다.

3.2 작업 중 발생 쓰레기는 작업장 내부에 적치 후 자체적으로 반출하여야

한다.

3.3 “을”은 필요한 가설전기 설치 시에는 “갑”과 협의한 후 승인을 득한 후          설치하며 안전조치를 하여야 한다.

3.4 설치공사 중 다른 시설물 파손 시에는 “을”은 즉각 원상복구를 하여야

하며 조잡하다고 “갑”이 판단할 경우 재 보수 하여야 한다.

3.5 “을”은 용접기 사용 시는 반드시 “갑”에게 신고하여야 한다.

(TEL (032) 518 - 3700)

3.6 용접기 사용 장소 5M이내에는 가연성 위험물이 없어야 하며 용접 시

보양을 철저히 한 후 예상되는 화재의 종류에 적합한 소화기를 2대 이상

배치 하여야한다.

3.7 용접 작업 시에는 반드시 안전 관리자(화재 감시인)를 배치하여야 한다.

3.8 용접작업이 종료되면 반드시 북인천우체국사업소에 종료되었음을 통보

하여야 한다.

3.9 안전 관리자는 작업이 종료된 후 주변정리를 철저히 하여야 한다.

첨부#  철재 구름사다리 제작·설치도        1부

첨부#

철재 구름사다리 제작·설치도

설치 위치 (옥상)	상 세 도 면