포스트타워 내ㆍ외부 매트 납품 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 포스트타워 내ㆍ외부 바닥 매트 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을

“발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

2. 납품 품명 : 내ㆍ외부 매트

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

※ 세부내용은 붙임 #1 참조

3. 납품 수량 및 규격

NO	설치위치	세부사양	규 격(mm)	단위	수량	색상
①	A코어 출입구(외부)	NOMAD 8100	1,200 × 4,300	장	1	회색
②	B코어 출입구(외부)	NOMAD 8100	1,200 × 3,340	장	1
③	내부 출입구(카펫 매트)	NOMAD 6500	1,800 × 4,410	장	2
④	회전문 출입구(외부)	NOMAD 8100	2,240 × 7,500	장	1
⑤	1층 로비(내부)	NOMAD 6500	1,800 × 7,720	장	1
⑥	승강기 내부(부직포 매트)	파이텍스	1,550 × 1,640	장	5
⑦	정수기 받침 매트	NOMAD 6500	320 × 400	장	52
⑧	우정원 매트 보수	NOMAD 8100	1,200 × 6,600	장	1

※ ⑧항은 기존 매트 중 일부분만 교체하는 것임.

4. 납품 장소 : 서울시 중구 소공로 70(구. 충무로 1가 211) 포스트타워

5. 납품 일자 : 계약일로부터 40일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

6. 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 매트를 직접 납품하여야 하며,

부득이 제3자 납품 방식(택배, 퀵서비스등)을 이용할 시에

는 발주처와 협의하여야 한다.

7. 물품의 납품

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처와 협의한다.

(2) 납품시 물품에 하자가 발생하지 않도록 하고, 이로 인한 물품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 반입한 물품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반 처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

(4) 내ㆍ외부 매트 납품시 테두리 마감(내부 : 고무판 Edge, 외부 : High Side Edge)을 깔끔하게 하여야 한다.

8. 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처 담당자의 참석하에 실시하여야 한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 규격 제품

으로 교체하여 즉시 재납품하여야 하며 발생 비용은 수급자의 부담

으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품명, 규격 등

③ 변형, 파손 여부

④ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항

붙임 제품 최소 규격 사항 1부  끝.

【붙임】제품 최소 규격 사항

구 분	최소 규격	비 고
내ㆍ외부 설치용	① 두께가 다른 2가지의 폴리프로필렌 화이버로 만든 카페트형 매트이어야 하며, 강한 내구성을 가져야 한다. ② 수축, 변형, 변색 되지 않는 제품 이어야한다. ③ 두께는 최소 8.0 mm의 복원력을 가져야 한다. ④ 중량이 1㎡에 3.4kg 이상이어야 한다. ⑤ 향균 인증 시험을 통과한 제품이어야 한다. ⑥ 설치 제품은 3M Nomad 6500 Carpetr와 품질이 동등 이상이어야 한다. ⑦ 색상 : 회색
외부설치용	① 비닐계 필라멘트로 결합시킨 매트 제품이어야 하며, 오일 저항성이 있는 제품으로 건조한 조건이나 물기가 있는 조건 모두에서 사용 가능한 제품 이어야 한다. ② 수축, 변형, 변색 되지 않는 제품 이어야한다. ③ 두께는 최소 17.2 mm 의 복원력을 가져야 한다. ④ 중량이 1㎡에 최소 4.46 kg 이상이어야 한다. ⑤ 향균 인증 시험을 통과한 제품이어야 한다. ⑥ 설치 제품은 3M Nomad Scraper 8100매트 Carpetr와 품질이 동등이상 이어야 한다. ⑦ 색상 : 회색